## Slide 1
ENVOLVENTES 3
Aspectos higrotérmicos Aislaciones
CONSTRUCCIONES I “B”

## Slide 2: Requerimientos de las envolventes:
Que no se caiga, resistiendo las fuerzas que pudieran actuar sobre él.
Que no se cuelen la lluvia, el viento, el polvo, etc.
Que sea confortable térmica, acústica y visualmente.
Que se “vea bien”, con un significado adecuado al contenido.
Que exista una adecuada relación entre la inversión y los beneficios.
Soporte
Estanqueidad
Confort.
Imagen
Eficiencia

## Slide 3: Requerimientos de las envolventes:
Que no se caiga, resistiendo las fuerzas que pudieran actuar sobre el.
Que no se cuelen la lluvia, el viento, el polvo, etc.
Que sea confortable térmica, acústica y visualmente.
Que se “vea bien”, con un significado adecuado al contenido.
Que exista una adecuada relación entre la inversión y los beneficios.
Soporte
Estanqueidad
Confort.
Imagen
Eficiencia
Requerimientos de toda la envolvente.

## Slide 4: Formas de manifestarse el agua

## Slide 5
La existencia no deseada en los materiales o en los elementos constructivos de un contenido de agua superior al correspondiente al de equilibrio hídrico con su entorno.

## Slide 6: La humedad

## Slide 7: El vapor de agua contenido en el aire interior se encuentra a una presión de 1.55 KPa,. El aire exterior tiene una presión de vapor de 0.55 Kpa. La diferencia de presiones de vapor es 1.55-1.0= 1 Kpa = 1000 N/m2 = 100 Kg/m2
INTERIOR

## Slide 8
LA CONDENSACIÓN ES EL PROCESO POR EL CUAL EL AGUA CAMBIA DE FASE, DE VAPOR O GAS A ESTADO LÍQUIDO. LA CONDENSACIÓN ES RESPONSABLE DE LA FORMACIÓN DE LAS NUBES. ALGUNOS EJEMPLOS COMUNES DE LA CONDENSACIÓN SON: EL ROCÍO QUE SE FORMA EN LA HIERBA EN HORAS DE LA MADRUGADA, LOS VIDRIOS DE LOS LENTES QUE SE EMPAÑAN CUANDO ENTRAS EN UN EDIFICIO CALIENTE EN UN DIA DE INVIERNO, O LAS GOTAS QUE SE FORMAN EN UN VASO CON UNA BEBIDA FRÍA EN UN DÍA CALIENTE DE VERANO
El vapor de agua producido en el interior de un local aumenta la presión de vapor del aire ambiente y esto ocasiona una difusión de vapor a través del elemento separador

## Slide 9: EXISTEN DOS TIPOS DE CONDENSACION: CONDENSACIÓN SUPERFICIAL CONDENSACIÓN INTESRTICIAL
CONDENSACIÓN SUPERFICIAL
Te
“T” interior menor que la temperatura del punto de rocío
Aumento exagerado de la presión del vapor
Puede deberse a :
La alta producción de vapor
La impermeabilidad del revestimiento

## Slide 10: EXISTEN DOS TIPOS DE CONDENSACION: CONDENSACIÓN SUPERFICIAL CONDENSACIÓN INTESRTICIAL
CONDENSACIÓN INTERSTICIAL
Te
T interior menor que la temperatura del punto de rocío
Aumento exagerado de la presión del vapor
Puede deberse a :
La alta producción de vapor que atraviesa el muro
Gradiente de temperatura del muro
La constitución del muro.
La disposición de las distintas capas.
Permisividad al paso del vapor de agua de cada una de ellas

## Slide 11
ALGUNOS CONCEPTOS NECESARIOS
En lugares donde se produzcan habitualmente condensaciones superficiales, tales como vidrios o paredes opacas de cocinas y baños, por superarse allí comunmente las condiciones higrotérmicas establecidas por esta norma deben utilizarse materiales que no sean factibles de deterioro en contacto con el agua

## Slide 12: Factores que elevan el riesgo de condensaciones:
Ventilación escasa o deficiente
Climas con inviernos prolongados
Ambientes de dimensiones reducidas
Hacinamiento
Actividades que generan vapor ( baños y cocinas)
Grandes diferencias entre temperatura interior y exterior.

## Slide 13: PAUTAS DE DISEÑO PARA DISMINUIR EL RIESGO DE CONDENSACIÓN EN VIVIENDAS
Favorecer la ventilación cruzada interior.
No instalar calefactores de gas sin tiraje exterior
Favorecer la extracción de aire en baños y cocinas por medios naturales o mecánicos
El vapor entra y sale de un edificio principalmente :
    Corrientes de aire, 98% del total
    Difusión a través de materiales
    Transferencia de calor

## Slide 14: BARRERA REGULADORA DEL PASO DEL VAPOR
CAPA DE MATERIAL QUE, GENERALMENTE DE ESPESOR PEQUEÑO, OFRECE ALTA RESISTENCIA AL PASAJE DE VAPOR. PARA QUE UN MATERIAL SE CONSIDERE BARRERA DE VAPOR, SU PERMEANCIA DEBE SER MENOR QUE 0,75 g/m2hkPa
0.065
0.022
0.0013

## Slide 15
AISLANTE EN LA CARA INTERIOR DEL ELEMENTO
Revoque interior
Barrera de vapor
Aislante térmico
Ladrillo común
Revoque exterior
VENTAJAS:
Velocidad de ejecución
DESVENTAJAS:
Costo, por cuanto se agrega un revestimiento de la barrera de vapor
Se pierde la inercia térmica del muro
INTERIOR
EXTERIOR

## Slide 16
AISLANTE EN EL MEDIO DE DOS MUROS
Revoque interior
Ladrillo común
Barrera de vapor
Aislante térmico
Ladrillo común
Revoque exterior
VENTAJAS:
Se mantiene la inercia térmica del tabique interior
DESVENTAJAS:
Necesita barrera de vapor.
Necesidad de mano de obra capacitada
Mayor tiempo de ejecución
INTERIOR
EXTERIOR

## Slide 17
AISLANTE EN CARA EXTERIOR
Revoque interior
Ladrillo común
Barrera de vapor
Aislante térmico
Revoque exterior
VENTAJAS:
Puede no necesitarse barrera de vapor
Aprovecha la inercia térmica del cerramiento
DESVENTAJAS:
Necesita un recubrimiento exterior
Puede tener un costo alto
INTERIOR
EXTERIOR

## Slide 18: La humedad

## Slide 19: Para que ingrese el agua
Que exista agua
Que exista una fuerza impulsora
Que exista una vía para la penetración
Condiciones que necesariamente tienen que darse

## Slide 20: Deterioros por el agua
Erosión y degradación de revoques y morteros.
Agrietamiento y rotura de las piezas de mampostería y revestimientos
Aparición de eflorescencias
Formación de colonias de hongos
Presencia de manchas húmedas.
Ampollamientos en pinturas y revestimientos
Destrucción del hormigón por corrosión de la armadura
Daños causados por las heladas
Disminución del aislamiento térmico.

## Slide 21
El agua de lluvia puede penetrar en los edificios principalmente mediante dos mecanismos:
    Absorción y succión a través de los poros de los materiales.
    Por filtración a través de juntas.
Cuando llueve con vientos de mas de 25km/h es posible que por cada m2 de muro vertical caiga mas agua que por igual superficie de techo horizontal.
Cada mm de agua caida equivale a 1 litro por m2

## Slide 22
La “porosidad” puede ser de dos tipos:
  POROSIDAD CERRADA: ausencia de conexión entre un poro y otro de un material (por. ej. espumas poliuretánicas, materiales expandidos y otros materiales destinados a ser usados como aislantes).
  POROSIDAD ABIERTA: los poros del material comunican y pueden tener dimensiones diferentes, si son gruesos hacen el material permeable facilitando el paso del agua.

## Slide 23: Formas de prevenir:
Soluciones históricas
Soluciones actuales
      Mediante la geometría
      Mediante protecciones contínuas
            Tradicional mediante revoques
            Mediante el uso de químicos
      Mixta

## Slide 24: Como se evitaba la humedad en la albañilería historicamente ?

## Slide 25: Revoque exterior
1-Alisado cementicio para asegurar la impermeabilidad de la pared de ladrillo, 3 a 5mm.
Rev. grueso de 15 a 20mm de espesor. Protege a la primera contra una desecación demasiado intensa y reducir las irregularidades del paramento.
3-Capa de acabado, debe resistir los agentes atmosféricos y no acusar grietas de retracción
Las posibles grietas por retracción que se producen, tienden a cerrarse y asegurar la impermeabilidad

## Slide 26: Azotado cementicio
26

## Slide 27: Humedad ascendente
Los cimientos de un edificio están directamente en contacto con el terreno, si este permanece húmedo, el agua que rodea los cimientos ejercerá una presión que procurará impregnar el cimiento y aun mas, subirá por capilaridad
  Capa freática cercana
  Agua de lluvia mal evacuadas o junto al cimiento sin buen drenaje
  Riego de jardines junto a los cimientos

## Slide 28: Medidas en el proyecto
No construir en terrenos bajos y humedos
Drenar adecuadamente el terreno
Proteger, de ser necesario los cimientos con film y/o geotextiles impermeables
Alejar bajada de agua de lluvia de los cimientos
Diseñar (ubicación) y construir adecuadas aislaciones horizontales y verticales
No impermeabilizar el exterior de los muros sin verificar su secamiento

## Slide 29
Si el tubo tiene un radio interior muy pequeño, esta fuerza de adhesión puede levantar una pequeña columna de agua. La tensión superficial hace que la superficie se contraiga.
Esto hace subir líquido hasta que la fuerza de adhesión se compensa con el peso del agua.
Entonces, podemos concluir que a mayor diámetro, menor es la altura del líquido
LA CAPILARIDAD

## Slide 30: La Capilaridad
Esta subida de líquido dentro de un tubo de pequeño diámetro o en un espacio angosto es lo que llamaremos CAPILARIDAD
La porosidad indica la predisposición de un material a absorber el agua que se desplaza en su interior por medio del fenómeno físico de la “capilaridad”. Dicho fenómeno se manifiesta cada vez que un líquido entra en contacto con un canal suficientemente fino llamado “capilar”

## Slide 31
La ascensión capilar del agua.
La capa aisladora ante la humedad del suelo.
Mampostería de fundación
(Húmeda)
Mampostería de elevación
(Seca)
Humedad natural del suelo

## Slide 32
La capa aisladora
Mampostería de fundación
(Húmeda)
Mampostería de elevación
(Seca)
Humedad natural del suelo

## Slide 33: NOTA
En todos los gráficos de las 3 diapositivas anteriores (diapos 31 y 32), las Capas aisladoras horizontales debieran estar ubicadas aproximadamente a la mitad del zócalo, y NUNCA al mismo nivel del piso ni por debajo del mismo

## Slide 34
La capa aisladora
Encadenado inferior y mampostería de fundación.

## Slide 35
La capa aisladora

## Slide 36
La mampostería de elevación

## Slide 39: EL FILTRO AMBIENTAL
Las envolventes y la transmisión del calor
ENVOLVENTES 4

## Slide 40: Requerimientos de las envolventes:
Que no se caiga, resistiendo las fuerzas que pudieran actuar sobre él.
Que no se cuelen la lluvia, el viento, el polvo, etc.
Que sea confortable térmica, acústica y visualmente.
Que se “vea bien”, con un significado adecuado al contenido.
Que exista una adecuada relación entre la inversión y los beneficios.
Soporte
Estanqueidad
Confort
Imagen
Eficiencia

## Slide 41: Pérdidas de calor
Techo
Por ventilación
Por ventanas
Por el piso
Muros exteriores

## Slide 42: Ganancia de calor

## Slide 43: Dos estrategias posibles:
Utilizando materiales que dejan pasar muy poco calor y que además de ser malos conductores (algunos son conocidos como aislantes térmicos), no pueden acumular el calor
Utilizando materiales que tienen gran capacidad de acumular calor y que por lo tanto inciden en el tiempo en que tarda en pasar el calor retrasando la onda

## Slide 44: Inmobiliaria en Niza

## Slide 45: Inmobiliaria en Niza

## Slide 46
Capacidad de retardo térmico de los muros según el mampuesto.

## Slide 47
Puentes térmicos

## Slide 48: Puentes térmicos

## Slide 49
PISOS
Es conveniente que se encuentren aislados, si bien no es necesaria toda su superficie, se recomienda utilizar material aislante térmico en forma perimetral del contorno, abarcando una franja de aprox. 1 metro y con un espesor mínimo de 1,5 cm.
Reduciendo 100% la transmitancia térmica del piso, sólo se disminuye la pérdida de energía en 10%.

## Slide 50: Tipos de muros utilizados
Muro 1 sola hoja
Muro doblado
Muro capuchino

## Slide 51: Evolución del muro…
Del único y polivalente muro portante, estanco y confortable, a las envolventes actuales, de capas de funciones múltiples diferenciadas.
    Reducción del espesor del muro.
    Muros de doble hoja.
    Fachadas transventiladas.

## Slide 53: Recomendaciones
Independencia entre la envolvente interior del edificio y la fachada, con el objeto de reducir las interacciones entre ambas.
Realizar el anclaje adecuado y suficiente de la hoja de ladrillo a una subestructura teniendo en cuenta:
    Apoyo horizontal de la hoja exterior
    Anclaje de la misma hoja tanto en su línea de apoyo como en líneas verticales
    Protección antioxidante de los anclajes y/o subestructura

## Slide 56: ECOGAS fachada ventilada

## Slide 61: BIBLIOGRAFÍA
Codina, Zanni, Pfund “CONSTRUIR TAMBIÉN ES DISEÑAR”
Chamorro “FUNCIONES DE LAS PAREDES”
Baud “Tratado de construcción”
Schmitt “TECNOLOGÍA de LA construcción”