## Slide 1
CONSTRUCCIONES I “B”
LAS MEZCLAS
(Morteros)

## Slide 2: MORTEROS
Que son los morteros ?
MEZCLA DE AGUA CON AGLOMERANTES Y ÁRIDOS, AL UNIRSE FORMAN UNA PASTA MALEABLE QUE POSTERIORMENTE SE ENDURECE Y SOLIDIFICA PARA FORMAR UNA PIEDRA ARTIFICIAL

## Slide 3
MORTEROS |  |  | 
AGLOMERANTES Conforma un pasta ligante |  |  | AGREGADO FINO
Cocción y pulverización de ciertas rocas que mezcladas con agua, producen una pasta maleable que debido a reacciones químicas llegan a adquirir consistencia pétrea y una buena adherencia con las superficies en contacto. |  |  | 
 |  |  | Aumenta volumen impide retracción
Ligantes | Agua | Aditivos y agregados | Arenas
Cales, cementos Yesos, cementos de Albañilería, asfalto | Potable, apta para uso humano | Hidrofugantes Plastificantes Adhesivos etc | 
MATERIALES QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GENERAR “PIEDRAS ARTIFICIALES” MEDIANTE UN PROCESO QUÍMICO GENERADO POR LA INCORPORACIÓN DE AGUA, O POR SU REACCIÓN ANTE EL AIRE U OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS QUE HACEN DE CATALIZADORES

## Slide 4: Los Morteros:
Ventajas principales:
Materiales naturales abundantes, de extracción o producción simple.
Elaboración sencilla, sin equipamientos ni técnicas sofisticadas.
Pueden moldearse con las formas más adecuadas a su función en la obra.
Pueden diseñarse para satisfacer distintos requerimientos de comportamiento.
En la producción:
En el comportamiento:
MORTEROS

## Slide 5
GENERALMENTE SE CLASIFICAN EN HIDRÁULICOS Y AÉREOS
Los aglomerantes aéreos son los que fraguan y endurecen en el aire, siendo incapaces de adquirir cohesión en un medio húmedo. Dentro de este grupo se encuentran el yeso y la cal aérea.
.
.
Los aglomerantes hidráulicos son aquellos que fraguan y endurecen en el aire y en un medio húmedo. Dentro de este grupo están todos los cementos y la cal hidráulica.

## Slide 6: Tipos de morteros
Sus cualidades fundamentales son definidas por los aglomerantes.
  cal aérea o grasa
  cemento Pórtland,
  cemento de albañilería
  Otros
    Yesosos, Asfálticos, Epoxi, etc
Difieren en cuanto a trabajabilidad, tiempo y tipo de fragüe, rigidez y resistencia de los morteros.
MORTEROS
CALCÁREOS
CEMENTICIOS

## Slide 7
Son materiales granulares, de origen mineral, que se incorporan a las mezclas para conferirles volumen y al mismo tiempo las propiedades específicas del material aglomerado
Los áridos finos ( arenas)

## Slide 8
Las arenas dan volumen al conjunto. Los vacíos que quedan entre los granos de arena son llenados por los aglomerantes -y eventualmente por el polvo de ladrillos-, de granulometría más fina.
El volumen final del mortero es menor que la suma de los volúmenes de los componentes. Esto es debido a que gran parte de los componentes muy finos (sean aglomerantes o agregados) ocupan los vacíos que quedan entre los granos de los agregados, cuyas partículas son de mayor tamaño.
Los áridos finos (arenas)

## Slide 9
CLASIFICACIÓN DE LOS ÁRIDOS FINOS
( ARENAS) POR EL TAMAÑO DE LOS GRANOS
DENOMINACIÓN |  | diametro
ARENA FINA | < | 0.5 mm
ARENA MEDIANA | < | 2 mm
ARENA GRUESA | < | 5 mm
Valores por arriba de los 5mm son inaceptables.
Valores por debajo de 0.5mm se desecha por que puede estar mezclada con tierra y restos orgánicos

## Slide 10: ...sobre los áridos.
Un mortero será tanto más compacto, impermeable y resistente, cuanto menor sea el volumen de vacíos entre los granos del árido, y éstos vacíos se encuentren más llenos con pasta ligante.
Una granulometría adecuada a la compacidad será la que combine granos de distinto tamaño, reduciendo el volumen de vacíos.
Una granulometría con predominancia de un solo tamaño de granos producirá morteros porosos o requerirá una mayor proporción de ligante.
MORTEROS

## Slide 11: El agua de amasado
Actúa como plastificante y provocador del fragüe. El agua debe ser potable

## Slide 12: PROPIEDADES DE LOS MORTEROS EN ESTADO FRESCO
1- TRABAJABILIDAD
2- RETENCIÓN DEL AGUA e INCORPORACIÓN DE AIRE
DE ESTAS PROPIEDADES DEPENDEN , EN GRAN PARTE SUS PROPIEDADES EN ESTADO ENDURECIDO

## Slide 13: Que es la trabajabilidad de un mortero ?
Un mortero es trabajable cuando puede ser extendido con la cuchara por el albañil, soportar el peso de los mampuestos colocados en sucesivas filas sin perder su espesor inicial y facilitar su alineación.
La trabajabilidad depende de
  La cantidad de agua
  La relación agregado/pasta
  Tipo y cantidad de ligante
  Granulometría y forma de los áridos

## Slide 14: PROPIEDADES DE LOS MORTEROS EN ESTADO ENDURECIDO
1- ADHERENCIA
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
DURABILIDAD
POROSIDAD
RETRACCIÓN

## Slide 15: La adherencia
La unión entre mortero y mampuesto se logra con una mayor riqueza de ligantes y con el uso de la cal.
Es importante la rugosidad del substrato.
Se debe mojar el mampuesto cuando tiene alta absorción.

## Slide 16: RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
La resistencia a la compresión depende:
  La naturaleza del aglomerante
  La proporción o cantidad del aglomerante con respecto al árido
  La curva granulométrica de los áridos
  La cantidad de agua de amasado

## Slide 17: POROSIDAD Y PERMEABILIDAD
La porosidad de un material relaciona el volúmen que ocupan los poros en un volúmen unitario de roca; esto es si la porosidad es del 50 % significa que la mitad de la roca está constituida por aire (poros) y la otra mitad por partículas sólidas.
La permeabilidad de un material es la capacidad que este tiene de transmitir un fluido, en este caso agua.
Un material será más permeable cuando sea poroso y los mismos sean de gran tamaño e interconectados

## Slide 18: Durabilidad
Aumenta con la hidraulicidad del ligante.
Los morteros de cal no son recomendables en lugares que pueden estar con humedad crónica o variaciones de la higrometría del ambiente.
Conviene reforzar los morteros con algo de cemento (mínimo 1/8 de cemento en un mortero calcáreo).

## Slide 19: Cambio de volumen
Retracción, se produce al secarse el mortero, se asientan las mam-posterías y pueden agrietarse los revoques.
Retracción térmica. El enfria-miento del mortero es el origen de la retracción térmica
Las retracciones son más elevadas cuanto más ricos en cemento, cantidad de agua y elementos finos, sea el mortero.

## Slide 20: Cualidades de los morteros, en relación a los ligantes:
Existe, por lo tanto, la creencia generalizada de que los cementicios son cualitativamente superiores.
Los morteros de cemento tienen una resistencia a la compresión superior a la de los morteros de cal.
Son también sensiblemente mas rígidos.
Los morteros cementicios pueden producir mamposterías con una mayor capacidad de carga .
Su velocidad de fraguado permite usarlos para asentar piezas de mayor peso relativo.
Su rigidez puede producir mamposterías más frágiles frente a los asentamientos diferenciales.
MORTEROS

## Slide 21: MORTEROS CON CAL
Los morteros de cal retienen la humedad por mas tiempo permitiendo que se complete el ciclo de fraguado de la mezcla asegurando la calidad del trabajo.
Los mampuestos, sin agua libre sobre los mismos, y el mortero alcanzan una óptima adherencia y el máximo grado de resistencia

## Slide 22
Morteros CALCÁREOS Un mortero debe tener un alto grado de retención de agua, gran plasticidad y trabajabilidad y máxima adherencia. Los morteros con cal retienen la humedad por más tiempo, permiten que finalice el ciclo de fraguado de la mezcla, y aseguran así, la calidad final del trabajo.
La cal transmite al mortero, el efecto de un lubricante, que permite incrementar la plasticidad, generando a su vez un incremento en la retención de agua
del mortero.

## Slide 23: LOS MORTEROS MIXTOS:
Los morteros cementicios fraguan y endurecen más rápidamente que los de cal, lo que los hace más aptos para resistir cargas en un corto tiempo, como al levantar mamposterías de bloques pesados.
Se confiere hidraulicidad al mortero de cal agregando una pequeña parte de cemento en el dosaje de la mezcla.
MORTEROS

## Slide 24: FRAGUADO
No debe ser tan veloz que impida la colocación en estado plástico, ni tan lento que afecte los trabajos posteriores
Los morteros de cal se preparan para su uso en la media jornada.
Los morteros de cemento y de yeso, se elaboran cuando se necesitan.

## Slide 25
FABRICACIÓN DE LOS MORTEROS
Industriales: dosificados en planta de mezclas, se proveen en camiones mezcladores (mixer). Dosificación por peso y controlada.
Premezclados, se proveen en bolsas, con la dosificación por peso para su uso en obra en donde se le agrega el agua.
En obra, preparados por el personal en obra, dosificación por volumen.

## Slide 26: Producción industrial de morteros

## Slide 27
Morteros realizados en obra
Los morteros deben ser, mezclados por medios mecánicos para garantizar homogeneidad y evitar segregaciones.

## Slide 28: Mezclado mecánico
Agregar la mitad de agua
La mitad de arena
Toda la cal
Todo el cemento y el resto de arena
El resto de agua
Agitación durante 3 a 5 minutos

## Slide 29: Su colocación en obra

## Slide 30
DOSAJES
Es la relación de los volúmenes de los materiales componentes. Generalmente se da como valor unitario al volumen del material de mayor importancia
DOSAJE DE MEZCLA CEMENTICIA
1: 3
LIGANTE
CEMENTO
ARENA
El último número de un dosaje corresponde a un árido

## Slide 31
DOSAJES de MEZCLAS MIXTAS
DOSAJE MIXTO DE CAL REFORZADA
1/8 : 1 : 3
LIGANTES
ARIDOS
CEMENTO
CAL
ARENA
DEFINE EL TIPO DE MORTERO, EN ESTE CASO ES UN MORTERO CALCÁREO REFORZADO

## Slide 32: EL DOSAJE
PUEDE SER POR VOLUMEN, los materiales se dosifican por su volumen en seco
PUEDE SER POR PESO, requiere de una instalación mas compleja, incluidas balanzas y dosificadores.
La determinación de la cantidad de material que intervendrá en la elaboración de una unidad de volumen (m3 de mezcla), se puede calcular conociendo el COEFICIENTE DE APORTE de cada material interviniente.

## Slide 33: Dosaje por volumen
1 VOLÚMEN de CEMENTO
3 VOLÚMENES de ARENA
VOLÚMENES DE MEZCLA
AGUA
2,36
AGUA

## Slide 34: Que son los coeficientes de aporte?
Coeficiente de aporte de un material suelto es el volumen a que se redujo la unidad de volumen de ese material, al formar parte de una mezcla.
En una mezcla perfectamente hecha todos los granos de los distintos componentes se acomodan eliminando los vacíos
Coeficiente de aporte es su volumen absoluto o real

## Slide 36: Coeficiente de aporte de los principales materiales
Cemento …………………………. 0,47
Arena gruesa nat. Húmeda…….. 0,63
Arena fina ………………………… 0,51
Cal en pasta……………………… 1,0
Cal hidratada en polvo………….. 0.45
Agua………………………………. 1,0

## Slide 37: CANTIDAD DE AGUA EN PORCENTAJE DE LA SUMA DE VOLÚMENES DE LOS MATERIALES SUELTOS INTERVINIENTES
Cal en pasta + arena seca………16,0%
Cemento + arena seca……………22,0%
Cemento + arena húmeda………..10,0%
Cal en pasta + arena húmeda……. 8,0%

## Slide 38
USOS | CEMENTO DE ALBAÑILERÍA | ARIDOS FINOS (ARENAS)
Muros de ladrillos comunes | 1 | 5 a 6
Muros de bloques de hormigón | 1 | 4 a 5
Alisado hidrófugo bajo revoque | 1 | 2 a 3 + hidrófugo
Revoques gruesos | 1 | 4 a 5
Carpeta bajo piso | 1 | 4 a 5
Colocación piso | 1 | 4 a 5
DOSAJES COMUNES CON CEMENTO DE ALBAÑILERÍA

## Slide 39: RECOMENDACIONES EN EL USO DEL CEMENTO DE ALBAÑILERÍA
No agregar otro ligante a la mezcla, si la mezcla no es plástica agregar arena fina o polvo de ladrillo.
No se recomienda su uso en revoques finos o de terminación
No se recomienda en “lechinadas”
No apto para estructura
No oxida al acero ya que se trata de un cemento de baja resistencia + aditivos

## Slide 40: Incompatibilidades
Morteros ricos en cemento sobre morteros de cal.
Los morteros ricos en cemento son menos adherentes a superficie cerámica.
En la superposición de revoques, las capas deben tener menos cemento y mas cal desde el sustrato hacia afuera hasta llegar al fino

## Slide 41: Nuevas prestaciones
MORTEROS CALCÁREOS MONOCAPAS
YESO MONOCAPA

## Slide 42: Bibliografía sugerida
Temática | Título | Autor
General | “Los materiales y las técnicas” | Arq. Rogelio Lambertucci
General | “ Enciclopedia de la construcción” | Baud
Mamposterías | “Funciones de las paredes” | Arq. Horacio O. Chamorro
Bloques de cemento | “Manual Técnico” | Asoc. Arg. Del bloque de cemento
Mezclas | “Yesos, cales y agregados áridos o inertes” | Arq. Ernesto Schuster
Normas IRAM-CIRSOC | “ Cirsoc 201 y anexos” | IRAM
Hormigón | “Hormigón armado y Hormigón pretensado” | Dr. Hubert Rusch
Morteros | Construir también es diseñar | Codina, Zanni, Pfund

## Slide 43
¡¡¡ IMPORTANTE !!!
La CLASE TEÓRICA NO REEMPLAZA al ESTUDIO